# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# Cramolin GRAPHITE

| Цвет: | черный |
| --- | --- |
| Плотность: | 0,88 г/см³ |
| Время сушки при комнатной температуре | через 10 мин. высыхает до отлипания |
|  | через 24 часа полностью высыхает |
| Термостойкость: | до 300°С |
| Поверхностное сопротивление | 1000-2000 Ом/квадрат |

GRAPHITE представляет собой легкий в применении токопроводящий лак на основе коллоидного графита, образующий токопроводящее покрытие с отличной адгезией. Обладает отличной адгезией к таким гладким поверхностям, как стекло и пластики. Сохраняет свою эффективность до 300°С. Поверхностное сопротивление лежит в пределах от 1000 до 2000 Ом и зависит от толщины слоя.

### Применение

Используется для устранения повреждений экрана в электронно-лучевых трубках, например телевизионных. Предохраняет от электростатических разрядов. Образует на непроводящих материалах токопроводящий слой, необходимый для последующей гальванизации.

### Указания

Встряхните баллон перед употреблением. Защищаемая поверхность должна быть очищена от загрязнений, жиров и т.п. Аэрозоль наносится распылением с расстояния приблизительно 40 см. Для получения большей толщины слоя повторите процедуру два или три раза. Забившуюся форсунку промывают растворителем.

### Состав/описание компонентов:

#### Химическое описание

Спирты, сложный эфир, пигменты. Наполнитель: пропан/бутан.

#### Опасные компоненты

| CAS № | Описание | %вес. | Обозначения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67-63-0 | Изопропанол | 15-25 | F | Легко воспламеним |
| 123-86-4 | n-бутилацетат | 25-30 | - | Воспламеним |
| 74-98-6/106-97-8 | Пропан/бутан | 40-50 | F+ | Крайне легко воспламеним |

### Возможные опасности

Легковоспламеняем. При использовании может образовать взрывоопасную / легковозгораемую смесь с воздухом, в особенности около земли.

### Обращение и хранение

| #### Обращение | Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. Держать в удалении от источников огня. Не курить. |
| --- | --- |
| #### Хранение | Не хранить на солнце. Не перевозить в пассажирском отсеке транспортного средства. Соблюдать ограничения по хранению воспламеняемых аэрозолей. |

### Физические и химические свойства

| #### Форма: | #### аэрозоль |  |  |  | Цвет: | черный |  | #### Запах: | растворитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | #### Значение |  |  | #### Метод измерения |  |
| #### Изменение состояния |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Точка воспламенения |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Температура возгорания |  |  |  |  | >300 |  | °C | (аэрозоль) |  |
| #### Диапазон взрывоопасной концентрации |  |  |  | #### нижний: | - |  | %об. в воздухе |  |  |
|  |  |  |  | #### верхний: | - |  | %об. в воздухе |  |  |
| #### Давление паров: |  |  | #### 20°C |  | ~3.0 |  | бар, | (внутреннее давление во флаконе) |  |
|  |  |  | #### 50°C |  | ~6.5 |  | бар | (внутреннее давление во флаконе) |  |
| #### Плотность |  | #### 20°С |  |  | 0.73 |  | г/мл | вычисленное |  |
| #### Растворимость |  | #### 20°С |  |  | Частично растворим в воде, растворим в большинстве органических растворителей |  |  |  |  |
| #### Величина pH |  |  |  |  | Н/п |  |  |  |  |
| #### Вязкость |  |  |  |  | Н/п |  |  |  |  |
| #### Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Стабильность и реакции

| #### Тепловое разложение | нет, при применении в соответствии с инструкциями |
| --- | --- |
| #### Опасные продукты теплового разложения | нет, при применении в соответствии с инструкциями |
| #### Опасные реакции | При температуре более 50°C риск взрыва баллона |

|  | 125083 Москва, ул. Мишина, 38/40 Тел. (095) 214-34-74 Тел./Факс (095) 212-35-35 e-mail unisvs@sovintel.ru http://www.uniservice.msk.ru |
| --- | --- |